## 产 品 目 录

一、有机膦系列

羟基乙叉二膦酸 HEDP………………………………………………………………………………1

氨基三甲叉膦酸 ATMP………………………………………………………………………………2

乙二胺四甲叉膦酸钠EDTMPS………………………………………………………………………3

二乙烯三胺五甲叉膦酸 DTPMPA…………………………………………………………………4

2-羟基膦酰基乙酸 HPAA………………………………………………………………………………5

2-膦酸丁烷-1,2,4-三羧酸 PBTCA………………………………………………………………………6

多元醇磷酸酯 PAPE……………………………………………………………………………………7

双1，6亚乙基三胺五甲叉膦酸 BHMTPMPA…………………………………………………………8

二、有机膦酸盐

羟基乙叉二膦酸二钠 HEDP·Na2……………………………………………………………………9

羟基乙叉二膦酸四钠 HEDP·Na4……………………………………………………………………10

乙二胺四甲叉膦酸五钠EDTMP·Na5……………………………………………………………11

二 乙 烯 三 胺五甲叉膦 酸 钠 DTPMP·NA5…………………………………………………………12

二 乙 烯 三 胺五甲叉膦 酸 七钠 DTPMP·NA7…………………………………………………………13

己二胺四甲叉膦酸钾盐 HDTMPA·K6………………………………………………………………14

三、聚羧酸类阻垢分散剂

聚丙烯酸PAA（S）…………………………………………………………………………………15

水解聚马来酸酐HPMA…………………………………………………………………………………16

马来酸-丙烯酸共聚物MA-AA ………………………………………………………………………17

丙烯酸-2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸共聚物AA/AMPS…………………………………………………18

丙烯酸-丙烯酸羟丙酯共聚物T-225……………………………………………………………………19

丙烯酸-丙烯酸酯-膦酸-磺酸盐四元共聚物XT-241…………………………………………………20

丙烯酸-丙烯酸酯-磺酸盐三元共聚物XT-613………………………………………………………21

膦酰基羧酸共聚物……………………………………………………………………………………22

聚丙烯酸盐XT-1100……………………………………………………………………………………23

改性聚羧酸盐XT-2000………………………………………………………………………………24

羧酸盐-磺酸盐-非离子三元共聚物XT-3100………………………………………………………25

水性分散剂XT-904……………………………………………………………………………………26

聚环氧琥珀酸（钠）PESA………………………………………………………………………………27

四、杀菌灭藻剂、粘泥剥离剂

十二烷基二甲基苄基氯化铵1227……………………………………………………………………28

异噻唑啉酮……………………………………………………………………………………………29

稳定性二氧化氯溶液ClO2………………………………………………………………………………30优氯净…………………………………………………………………………………………………31

高效杀菌剂XT- 402……………………………………………………………………………………32

高效杀菌剂XT- 406…………………………………………………………………………………33

高效粘泥剥离剂XT- 409………………………………………………………………………………34

五．高效专用阻垢缓蚀剂

高效锅炉除垢剂XT-503B…………………………………………………………………………35

高效采暖水专用缓蚀阻垢剂XT-504…………………………………………………………36

钢铁厂缓蚀阻垢剂XT-601…………………………………………………………………………37

油田回注水专用阻垢剂XT-607……………………………………………………………………38

钡锶专用阻垢剂XT-607B………………………………………………………………………39

高效灰水阻垢剂XT-610…………………………………………………………………………40

缓蚀阻垢剂XT-619B………………………………………………………………………………41

低硬度水缓蚀阻垢剂XT-682………………………………………………………………………42

不停车中性清洗预膜剂XT-701………………………………………………………………………43

清洗除油剂XT-706……………………………………………………………………………44

高效预膜剂XT-707…………………………………………………………………………45

六、专用缓蚀剂

苯骈三氮唑钠（BTA）………………………………………………………………………………46

巯基苯骈噻唑钠（MBT）…………………………………………………………………………47

甲基苯骈三氮唑（TTA）………………………………………………………………………………48

盐酸酸洗缓蚀剂………………………………………………………………………………………49

七、反渗透阻垢剂

反渗透膜阻垢/分散剂XT-0100……………………………………………………………………50

反渗透膜阻垢/分散剂XT-191……………………………………………………………………51

## 羟基亚乙基二膦酸  HEDP

1-Hydroxy EXTylidene-1,1-Diphosphonic Acid

【CAS】    2809-21-4

别名：羟基亚乙基叉二膦酸                               Dequest 2010

分子式     C2H8O7P2									   相对分子质量：206.02

结构式

一、产品性能

HEDP是一种有机膦酸类阻垢缓蚀剂，能与铁、铜、锌等多种金属离子形成稳定的络合物，能溶解金属表面的氧化物。在250℃下仍能起到良好的缓蚀阻垢作用，在高pH值下仍很稳定，不易水解，一般光热条件下不易分解。耐酸碱性、耐氯氧化性能较其它有机膦酸（盐）好。可与水中金属离子，尤其是与钙离子形成六圆环螯合物，因而具有较好的阻垢效果并具明显的溶限效应，当和其它水处理剂复合使用时，表现出理想的协同效应。

二、质量指标  HG/T 3537-1999

| 项 目 | 指 标 |  |
| --- | --- | --- |
| 外 观 | 无色或淡黄色透明液体 | 白色晶状固体 |
| 活性组分（以HEDP计）％ ≥ | 50.0 60.0 | 90.0 |
| 亚磷酸（以PO33-计）% ≤ | 2.0 2.0 | 0.80 |
| 磷酸（以PO43-计）% ≤ | 0.8 0.8 | 0.50 |
| 氯化物 (以Cl-计)% ≤ | 1.0 1.0 | 0.10 |
| PH值（1％水溶液） ≤ | 2 2 | 2.0 |
| 密度（20℃）g/cm3 ≥ 活性组分(以HEDP·H2O计) % ≤ | 1.34 1.40 —— —— | —— 98.0 |

三、应用范围与使用方法

HEDP广泛应用于电力、化工、冶金、化肥等工业循环冷却水系统及中、低压锅炉、油田注水及输油管线的阻垢和缓蚀；在轻纺工业中，可以作金属和非金属的清洗剂，漂染工业的过氧化物稳定剂和固色剂，无氰电镀工业的络合剂。作阻垢剂一般使用浓度1~10mg/L，作缓蚀剂一般使用浓度10-50mg/L；作清洗剂一般使用浓度1000~2000mg/L；通常与聚羧酸型阻垢分散剂配合使用。

四、包装与贮存

HEDP液体为塑料桶包装，每桶30Kg或250Kg；HEDP固体为塑料编织袋包装，每袋净重25Kg。贮于室内阴凉通风处，防潮，贮存期十个月。

五、安全防护：

HEDP为酸性，应避免与眼睛、皮肤接触，一旦溅到身上，应立即用大量水冲洗。

## 氨基三甲叉膦酸  ATMP

Amino TrimeXTylene Phosphonic Acid

【CAS】    6419-19-8

别名：氨基三亚甲基叉膦酸                             Dequest 2000

分子式     N(CH2PO3H2)3								 相对分子质量：299.05

结构式

- 性能与用途

ATMP具有良好的螯合、低限抑制及晶格畸变作用。可阻止水中成垢盐类形成水垢，特别是碳酸钙垢的形成。ATMP在水中化学性质稳定，不易水解。在水中浓度较高时，有良好的缓蚀效果。

ATMP用于火力发电厂、炼油厂的循环冷却水、油田回注水系统。可以起到减少金属设备或管路腐蚀和结垢的作用。本品在纺织印染等行业用作金属离子螯合剂，也常用于金属表面处理剂等。

ATMP固体为结晶性粉末，易溶于水，易吸潮，易于运输和使用。由于纯度高，可用作纺织印染行业的金属螯合剂及金属表面处理剂。

二、质量指标  HG/T 2841-2005

| 项 目 | 指 标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | HG/T 2841-1997 | HG/T 2841-2005 |  |
| 外 观 | 无色或淡黄色透明液体 |  | 白色结晶粉末 |
| 活性组分(以ATMP计) % ≥ | 50.0 | 50.0 | 95.0 |
| 氨基三甲叉磷酸含量% ≥ 亚磷酸(以PO33-计) % ≤ | —— 5.0 | 40.0 3.5 | 80.0 —— |
| 磷酸 (以PO43-计) % ≤ | 1.0 | 0.8 | 0.8 |
| PH值(1%水溶液) | 1.5-2.5 | 1.5-2.5 | ≤2.0 |
| 氯化物 (以Cl-计)% ≤ | 3.5 | 2.0 | 2.0 |
| Fe（以Fe3+）含量ppm ≤ | —— | 20.0 | 20.0 |
| 密度(20℃) g/cm3 ≥ | 1.28 | 1.30 | —— |

三、应用范围与使用方法

常与其它有机膦酸、聚羧酸或盐等复配成有机碱性水处理剂，用于各种不同水质条件下的循环冷却水系统。用量以1~20mg/L为佳；作缓蚀剂使用时，用量为20~60mg/L。

四、包装与贮存

ATMP液体为塑料桶包装，每桶30Kg或250Kg；ATMP固体为塑料编织袋包装，每袋净重25Kg。贮于室内阴凉通风处，防潮，严防暴晒，贮存期十个月。

## 五、安全防护：

本品为酸性，应避免与眼睛、皮肤或衣服接触，一旦溅到身上，应立即用大量水冲洗。

乙二胺四甲叉膦酸钠  EDTMPS

EXTylene Diamine Tetra (MeXTylene Phosphonic Acid) Sodium

【CAS】    1429-50-1

别名：乙二胺四亚甲基叉膦酸钠                                Dequest 2040

分子式     C6H12O12N2P4Na8										相对分子质量：612.13

结构式

一、产品性能

本品是含氮有机多元膦酸，属阴极型缓蚀剂，与无机聚磷酸盐相比，缓蚀率高3~5倍。能与水混溶，无毒无污染，化学稳定性及耐温性好，在200℃下仍有良好的阻垢效果。在水溶液中能离解成8个正负离子，因而可以多个金属离子螯合，形成多个单体结构大分子网状络合物，松散地分散于水中，使钙垢正常结晶被破坏。EDTMPS对硫酸钙、硫酸钡垢的阻垢效果好。

二、质量指标   HG/T 3538-2003

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 外 观 | 黄棕色透明液体 |
| 活性组分 (以EDTMPS计)% ≥ | 30.0 |
| 有机膦（以PO43- 计）% ≥ | 10.0 |
| 亚磷酸（以PO33-计）% ≤ | 5.0 |
| 磷酸（以PO43-计）% ≤ | 1.0 |
| PH值（1%水溶液） | 9.5～10.5 |
| 密度20℃(g/cm3) ≥ 氯化物（以Cl-计）% ≤ | 1.25 3.0 |

三、应用范围与使用方法

EDTMPS用于循环水和锅炉水的缓蚀阻垢剂、无氰电镀的络合剂、纺织印染行业螯合剂和氧漂稳定剂。在循环冷却水中单独投加时，一般剂量2~10mg/L。与HPMA按1:3比例复配后，可用于低压锅炉炉内水处理。EDTMPS也可与BTA、PAAS、锌盐等复配使用。

四、包装与贮存

EDTMPS塑料桶包装, 每桶25kg或根据用户需要确定。贮于室内阴凉处，贮存期十个月。

## 二乙烯三胺五甲叉膦酸  DTPMPA

DieXTylene Triamine Penta (MeXTylene Phosphonic Acid)

【CAS】   15827-60-8

别名：二乙烯三胺五亚甲基叉膦酸                            Dequet 2060

分子式   C9H28O15N3P5										   相对分子质量：573.2

结构式

一、产品性能

DTPMPA无毒，易溶于酸性溶液中，阻垢缓蚀效果俱佳且耐温性好，可抑制碳酸盐、硫酸盐垢的生成，在碱性环境和高温下(210℃以上)阻垢缓蚀性能较其它有机膦好。

二、质量指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 外 观 | 棕黄色棕红色粘稠液体 |
| 活性组分% ≥ | 50.0 |
| 亚磷酸（以PO33-计）% ≤ | 3.0 |
| 氯化物 （以Cl-计）% ≤ | 12 - 17 |
| 铁（以Fe3+计）含量ppm≤ | 35 |
| 密度（20℃）g/cm3 | 1.35～1.45 |
| PH(1%水溶液) ≤ | 2.0 |

三、应用范围与使用方法

DTPMPA在水处理中用作循环冷却水和锅炉水的阻垢缓蚀剂，并可用于含碳酸钡高的油田注水和冷却水、锅炉水的阻垢缓蚀剂；在复配药剂中单独使用本品，无需投加分散剂，污垢沉积量仍很小。

可用作过氧化物稳定剂、纺织印染用螯合剂、颜料的分散剂、化肥中微量元素携带剂、混凝土添加剂。此外，在造纸、电镀、金属酸洗和化妆品等方面也得到了广泛应用。还可作氧化性杀菌剂的稳定剂。

四、包装与储存

DTPMPA塑料桶包装，每桶25Kg或根据用户需要确定。贮于室内阴凉处，贮存期为十个月。

五、安全防护

本品为酸性，应避免与眼睛、皮肤接触，一旦溅到身上，应立即用大量水冲洗。

## 2-羟基膦酰基乙酸  HPAA

2-Hydroxyphosphonocarboxylic Acid

【CAS】   23783-26-8

别  名：  膦酰基羟基乙酸

分子式   C2H5O6P											   相对分子质量：156

结构式

一、产品性能

本品化学稳定性好，不易水解，不易被酸碱所破坏，使用安全可靠，无毒无污染，能提高锌的溶解度，具有极强的缓蚀作用，其缓蚀性能比HEDP、EDTMP高5~8倍。它与低分子量的聚合物一起组成的有机缓蚀阻垢剂性能优良。

二、质量指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 外 观 | 深红棕色液体 |
| 固含量 % | 47～50 |
| 亚磷酸（以PO33-计）% ≤ | 4.0 |
| 密度（20℃）g/cm3 ≥ | 1.30 |
| PH值(1%水溶液) | 1～3 |

三、应用范围与使用方法

本品主要用做金属的阴极缓蚀剂，广泛用于钢铁、石化、电力、医药等行业的循环冷却水系统的缓蚀阻垢，适合用作我国南方低硬度、易腐蚀水质的缓蚀剂，与锌盐复配效果更佳。

四、包装与储存

塑料桶包装，每桶30kg。贮于室内阴凉处，贮存期为十二个月。

## 2-膦酸基丁烷-1，2，4-三羧酸  PBTCA

2 - Phosphonobutane - 1,2,4 - tricarboxylic  acid

【CAS】   37971-36-1                                Dequet 7000

分子式     C7H11O9P                            				相对分子质量  270.13

结构式

一、产品性能

本品含磷量低，由于它具有膦酸和羧酸的结构特性，使其具有良好的阻垢和缓蚀性能，优于常用的有机膦酸，特别在高温下阻垢性能远优于常用的有机膦酸，能提高锌的溶解度，耐氯的氧化性能好，复配协同性好。

二、技术指标  HG/T 3662-2000

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 外 观 | 无色或淡黄色透明液体 |
| 活性组份（以PBTC计）% ≥ | 50.0 |
| 亚磷酸（以PO33-计）% ≤ | 0.8 |
| 正磷酸（以PO43-计）% ≤ | 0.5 |
| 密度（20℃） g/cm3 ≥ | 1.270 |
| PH（1%水溶液） | 1.5～2.0 |

三、用  途

PBTCA在高效阻垢缓蚀剂复配中应用最广，是性能最好的产品之一，也是锌盐的优良稳定剂。广泛应用于循环冷却水系统和油田注水系统的缓蚀阻垢，特别适合与锌盐、共聚物复配使用，可用于高温、高硬、高碱及需要高浓缩倍数下运行的场合，在洗涤行业中可作螯合剂及金属清洗剂。

四、应用范围与使用方法

PBTCA一般与锌盐、共聚物、有机膦、唑类等其它水处理剂复配使用。如单独使用投加剂量为5~15mg/L。

五、包装与储存

PBTCA塑料桶包装，每桶25Kg或250Kg。贮存于室内阴凉处。贮存期十二个月。

六、安全防护

本品为酸性，应避免与眼睛、皮肤接触，一旦溅到身上，应立即用大量水冲洗。

多元醇磷酸酯 PAPE

Polyhydric alcohol phosphate ester

结构式：

一、产品性能

多元醇磷酸酯是一种新型的水处理药剂，具有良好的阻垢和缓蚀性能。由于分子中引入了多个聚氧乙烯基，不仅提高了缓蚀性能，也提高了对钙垢的阻垢和泥沙的分散能力。对国内现有阻垢剂所无法控制的水中钡、锶垢沉积有着优良的抑制作用，对水中的碳酸钙、硫酸钙等难溶盐沉积亦有着优良的阻垢作用，对钢材具有阴极保护作用，缓蚀效果优于国内现有的同类产品。多元醇磷酸酯与聚羧酸盐、有机磷酸盐、无机磷酸盐、锌盐等水质稳定剂混溶良好。

多元醇磷酸酯用于油田注水采集的阻垢剂（特别推荐作为Nalco  Visco  953的代用品），工业冷却水处理的缓蚀阻垢剂。

二、技术指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 外 观 | 无色或黄色透明液体 |
| 固体含量% ≥ | 50.0 |
| 总磷含量（以PO43-计）% ≥ | 30.0 |
| 有机磷含量（以PO43-计）% ≥ | 15.0 |
| PH（1%水溶液） | 2.0—3.0 |

三、用法用量

因水质和工艺条件不同而异。多元醇磷酸酯用作阻垢剂，一般用量小于15mg/L，用作密闭循环缓蚀剂时可高至150mg/L以上。

四、安全防护

PAPE为酸性液体，具有一定的腐蚀性，使用时应注意防护，避免眼睛、皮肤接触。

五、包装贮存

多元醇磷酸酯采用塑料桶包装，每桶净重25公斤或200公斤。多元醇磷酸酯贮存于阴凉干燥处，贮存期十个月。

双1，6-亚乙基三胺五甲叉膦酸 BHMTPMPA

Bis(HexameXTylene Triamine Penta (MeXTylene Phosphonic Acid))

【CAS】   34690-00-1

别名：二己烯三胺五亚甲基膦酸                           Dequet 2090

分子式：C17H44O15N3P5									   相对分子质量：685

结构式：

一、产品性能

BHMTPMPA是高效的螯合型阻垢剂，对碳酸盐垢和硫酸盐垢具有良好的阻垢效果。BHMTPMPA在较宽的PH值范围和120℃高温下有极佳的水溶性和热稳定性，对钙离子容忍度高。二、质量指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 外 观 | 深琥珀色液体 |
| 活性组份% ≥ | 43.0-48.0 |
| 密度（20℃）g/cm3 ≥ | 1.23 |
| 铁（以Fe3+计）含量ppm ≤ | 65 |
| 氯化物 (以Cl-计)% ≤ | 8.0 |
| PH值(1%水溶液) ≤ | 2.0 |

三、应用范围与使用方法

BHMTPMPA用作油田水处理的缓蚀阻垢剂，工业循环冷却水和锅炉水的阻垢缓蚀剂。

四、包装与贮存

BHMTPMPA用塑料桶包装，每桶25Kg或根据用户需要确定。BHMTPMPA贮于室内阴凉处，贮存期为十个月。

五、包装与贮存

BHMTPMPA为酸性，应避免与眼睛、皮肤接触，一旦溅到身上，应立即用大量水冲洗。

## 羟基乙叉二膦酸二钠  HEDP·Na2

Disodium salt of 1-Hydroxy EXTylidene-1,1-Diphosphonic Acid

【CAS】    7417-83-7

别名：羟基亚乙基二膦酸二钠 依替磷酸钠 CubleK2012固体   Dequest 2016BD

分子式     C2H6O7P2 Na2								             相对分子质量：250

结构式

一、产品性能

本品是一种有机膦酸类阻垢缓蚀剂，能与铁、铜、锌等多种金属离子形成稳定的络合物，能溶解金属表面的氧化物。在250℃下仍能起到良好的缓蚀阻垢作用，在高pH值下仍很稳定，不易水解，一般光热条件下不易分解。耐酸碱性、耐氯氧化性能较其它有机膦酸（盐）好。可与水中金属离子，尤其是钙离子形成六圆环螯合物，因而具较好的阻垢效果并具明显的溶限效应，当和其它水处理剂复合使用时，表现出理想的协同效应。

二、质量指标

| 项 目 | 指 标 |  |
| --- | --- | --- |
| 外 观 | 无色至微黄色透明液体 | 白色固体粉末 |
| 活性组份（以HEDP计）， % ≥ | 16.5 | 74.0—79.0 |
| 活性组份(以 HEDP·Na2计) ， % ≥ | 20.0 | 89.8 |
| 密度（20℃）g/cm3 | 1.12–1.22 | —— |
| 铁（以Fe3+计）含量ppm ≤ | —— | 35 |
| 亚磷酸（以PO33-计）% ≤ | —— | 2 |
| 干燥失重 % | —— | 3—6 |
| PH值(1%水溶液) | 4.0-6.0 | 4.0—6.0 |

三、应用范围与使用方法

HEDP·Na2广泛应用于电力、化工、冶金、化肥等工业循环冷却水系统及中、低压锅炉、油田注水及输油管线的阻垢和缓蚀；在轻纺工业中，可以作金属和非金属的清洗剂，漂染工业的过氧化物稳定剂和固色剂，无氰电镀工业的络合剂。

四、包装与贮存

HEDP·Na2液体为塑料桶包装，每桶30Kg或250Kg；HEDP·Na2固体为塑料编织袋包装，每袋净重25Kg。贮于室内阴凉通风处，防潮，严防暴晒，贮存期十个月。

五、安全防护：

HEDP·Na2为弱酸性，应避免与眼睛、皮肤接触，一旦溅到身上，应立即用大量水冲洗。

## 羟基亚乙基二膦酸四钠(固体)  HEDP·Na4

## Tetra sodium（1-HydroxyEXTylidene） Diphosphonate

【CAS】3794-83-0(4-Na),29329-71-3 (x-Na)         Dequest 2016/Dequest 2010DG

分子式：C2H4O7P2 Na4	                        相对分子质量：294

结构式：

一、性能与用途

HEDP·Na4是HEDP的钠盐，是优异的碳酸钙垢抑制剂，HEDP·Na4主要用于低压锅炉水处理、循环水处理、工业市政清洁用水、游泳池杀菌的金属缓蚀。

HEDP·Na4为白色粉末固体、易溶于水、不吸潮，方便运输，适用于严寒条件下使用。本品属于有机膦酸盐类阻垢缓蚀剂，能与铁、铜、锌等多种金属离子形成稳定的络合物，能溶解金属表面的氧化物。在250℃下仍起良好的缓蚀阻垢作用。

HEDP·Na4广泛应用于电力、化工、冶金、化肥等工业循环冷却水、低压锅炉、油田注水及输油管线的阻垢和缓蚀；在轻纺工业中，可以作金属和非金属的清洗剂、印染工业的过氧化物稳定剂和固色剂、无氰电镀络合剂、日用化学品添加剂。

二、质量指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 外 观 | 无色至微黄色透明液体 白色粉末状固体 |
| 活性组份（以HEDP计）， % ≥ | 20.3—21.7 ≥56.0 |
| 活性组份(以 HEDP·Na4计) ， % ≥ | 29.0—31.0 ≥79.9 |
| 总磷(以 PO43-计) 含量，% ≥ | 18.4—20.4 52.0—54.0 |
| 铁(以Fe3+计)含量 ， ppm ≤ | 20 35.0 |
| 干燥失重 ，% ≤ | —— 15 |
| 密度（20℃）g/cm3 | 1.26–1.36 —— |
| PH值 | 11.0-12.0(原液) 10.5—12.0 (1%水溶液) |

三、包装与贮存

HEDP·Na4液体为塑料桶包装，每桶30Kg或250Kg；HEDP·Na4固体为塑料编织袋包装，每袋净重25Kg。贮于室内阴凉通风处，防潮，严防暴晒，贮存期十个月。

四、安全防护：

HEDP·Na4为碱性，应避免与眼睛、皮肤接触，一旦溅到身上，应立即用大量水冲洗。

## 乙二胺四甲叉膦酸五钠  EDTMP·Na5

EXTylene Diamine Tetra (MeXTylene Phosphonic Acid) Pentasodium salt

【CAS】   7651—99—2                               Dequest:：2046

分子式：  C6H15O12N2P4Na5								    相对分子质量：546.13

结构式

一、性能与用途

EDTMP·Na5是中性产品，EDTMP·Na5是含氮有机多元膦酸盐，属阴极型缓蚀剂。能与水混溶，无毒无污染，化学稳定性及耐温性好，在200℃下仍有良好的阻垢效果。在水溶液中能离解成8个正负离子，因而可以多个金属离子螯合，形成多个单体结构大分子网状络合物，松散地分散于水中，使钙垢正常结晶破坏。EDTMP钠盐对硫酸钙、硫酸钡垢的阻垢效果好。

EDTMP·Na5用于循环水和锅炉水的缓蚀阻垢剂、无氰电镀的络合剂、印染工业软水剂、电厂冷却水处理等。

二、质量指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 外 观 | 琥珀色透明液体 |
| 活性组分 (以EDTMP·5Na 计)% ≥ | 30.0—32.5 |
| 活性组分 (以EDTMPA计)% ≥ | 24.0—26.0 |
| 氯化物 (以Cl-计) % ≤ | 2.0 |
| 密度（20℃）g/cm3 | 1.25 |
| 铁(以Fe计) ppm ≤ | 20 |
| PH值（1%水溶液） | 5.0～8.0 |

三、包装与贮存

EDTMP·Na5液体为塑料桶包装，每桶25Kg或250Kg；。贮于室内阴凉、干燥处，防潮。贮存期十二个月。

## 二乙烯三胺五甲叉膦酸五钠  DTPMP·Na5

DieXTylene Triamine Penta (MeXTylene Phosphonic Acid) Pentasodium salt

【CAS】  68155—78—2                                 Dequest:2066

分子式   C9H23O15N3P5Na5								         相对分子质量：683.2

结构式

一、性能与用途

DTPMP·Na5是一种中性产品，DTPMP·Na5无毒，在水处理中用作循环冷却水和锅炉水的阻垢缓蚀剂。

DTPMP·Na5可用做过氧化物稳定剂、纺织印染用螯合剂、颜料的分散剂、化肥中微量元素携带剂、混凝土添加剂。此外，在造纸、电镀和化妆品等方面也得到了广泛应用。

二、质量指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 外 观 | 琥珀色透明液体 |
| 活性组分 (以DTPMPA计)% ≥ | 24.0—26.0 |
| 活性组分 (以DTPMP·5Na计)% ≥ | 28.5—31.0 |
| 总磷（以PO43-计）% ≥ | 19.7—21.7 |
| 氯化物 (以Cl-计) % ≤ | 5 |
| 密度（20℃）g/cm3 ≥ | 1.25 |
| 铁(以Fe计) ppm ≤ | 20 |
| PH值（1%水溶液） | 6.0～8.0 |

三、包装与储存

DTPMP·Na5液体为塑料桶包装，每桶25Kg或250Kg；。贮于室内阴凉、干燥处，防潮。贮存期十个月。

## 二乙烯三胺五甲叉膦酸七钠  DTPMP·Na7

Sodium salt of DieXTylene Triamine Penta (MeXTylene Phosphonic Acid)

【CAS】22042-96-2 (x-Na) 68155-78-2 (7-Na)         Dequest 2066 2066C2

分子式   C9H21O15N3P5Na7				                         相对分子质量：727

结构式

一、性能与用途

DTPMP·Na7可用作阻垢剂、高效螯合剂、优良的BaSO4  阻垢剂，DTPMP·Na7广泛用于冷却水处理、过氧化物漂白的稳定剂、洗涤助剂、油田阻垢。

二、质量指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 外 观 | 深红棕色液体 |
| 活性组分 (以DTPMPA计)% | 24.0-26.0 31.5-33.5 |
| 活性组分 (以DTPMPANa7计)% | 30.5-33.0 40.0-42.5 |
| 总磷（以PO43-计）% ≥ | 19.7-21.7 25.9-27.9 |
| 氯化物 (以Cl-计) % ≤ | 5.0 5.0 |
| 铁(以Fe计) ppm ≤ | 20 20 |
| PH值（1%水溶液） | 7.0-9.0 7.0-9.0 |
| 密度(20℃) g/cm3 ≥ | 1.24-1.34 1.34-1.44 |

三、包装与贮存

DTPMP·Na7塑料桶包装，每桶25Kg 或250Kg，也可根据用户需要确定。贮于室内阴凉处，贮存期十个月。

四、安全防护：

应避免本品与眼睛、皮肤接触，一旦溅到身上，应立即用大量水冲洗。

己二胺四甲叉膦酸钾盐 HMDTMPA·K6

HexameXTy lenediaminetetra(meXTy lenephosphonic acid) ,Potassium salt

【CAS】 38820-59-6（X-6） 53473-28-2（6-K）

别名：己二胺四亚甲基膦酸钾盐                        Dequet 2054

分子式   C10H22N2O12P4K6			                 相对分子质量：721

结构式：

一、产品性能

HMDTMPA具有很高的溶解度，可阻止水中成垢盐类形成水垢，是良好的硫酸钙阻垢剂，尤其适用高碱高PH值条件。HMDTMPA特别适应于锅炉水处理、反渗透膜的处理。

二、质量指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 外 观 | 无色至微黄色透明液体 |
| 活性组分 (以酸计)% ≥ | 21.2 |
| 活性组分 (以盐计)% | 31.0-36.0 |
| 总磷（以PO43-计）% ≥ | 16.8 |
| 氯化物 (以Cl-计) % ≤ | 4.0 |
| 铁(以Fe计) ppm ≤ | 35 |
| PH值（1%水溶液） | 6.0-8.0 |
| 亚磷酸（以PO33-计）% ≤ | 2.0 |
| 密度(20℃) g/cm3 ≥ | 1.21-1.31 |

三、包装与储存

HMDTMPA塑料桶包装，每桶30Kg或250Kg，也可根据用户需要确定。贮于室内阴凉处，贮存期十个月。

## 聚丙烯酸 PAA（S）

Polyacrylic Acid

【CAS】   9003-01-4

结构式

（Na）

一、产品性能

PAA(S)无毒，易溶于水，可在碱性和中等倍数条件下运行而不结垢。PAA(S)能将碳酸钙、硫酸钙等盐类的微晶或泥沙分散于水中不沉淀，达到阻垢目的；PAA(S)是一种常用的分散剂，除用于循环冷却水系统作阻垢分散剂使用外，还广泛应用于造纸和纺织、印染、陶瓷、涂料等行业。

二、质量指标  GB /T10533—2000 （HG/T2838-1997）

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 名 称 | PAA PAAS |
| 外 观 | 无色或黄色透明液体 |
| 固体含量 ％ ≥ | 30.0 30.0 |
| 游离单体（以CH2=CH-COOH计） % ≤ | 0.50 0.50 |
| 密度（20℃）g/cm3 ≥ | 1.09 1.15 |
| PH 极限粘度（30℃）dl/g | ≤3.0（1％水溶液） 6—8（原液） 0.06～0.10 —— |

注：本厂还可提供40%，50%的聚丙烯酸（钠）供客户选购。

三、应用范围与使用方法

PAA(S)常与其他水处理剂组成配方使用，用作电厂、化工厂、化肥厂、炼油厂和空调系统等循环冷却水系统中的阻垢分散剂。具体配方及用量根据现场水质及设备材质情况由试验而定。单独使用，一般使用浓度为1～15mg/L。

四、包装与储存

PAA(S)塑料桶包装，每桶25kg或200kg。贮于室内阴凉处，贮存期为十个月。

五、安全与防护

PAA(S)对眼和皮肤有刺激作用，但无急性毒性。

## 水解聚马来酸酐  HPMA

Hydrolyzed Polymaleic Anhydride

【CAS】   26099-09-02

别名：聚马来酸                                  Dequest：P9000

结构式

一、产品性能

HPMA是一种低分子量聚电解质，一般相对分子量为400~800，无毒，易溶于水，化学稳定性及热稳定性高，分解温度在330℃以上。在高温（<350℃）和高PH下有明显的溶限效应。适用于碱性水质或同其它药物复配使用。在300℃以下对碳酸盐仍有良好的阻垢分散效果，阻垢时间可达100h。由于其阻垢性能和耐高温性能优异，因此在海水淡化的闪蒸装置中和低压锅炉、蒸汽机车、原油脱水、输水输油管线及工业循环冷却水中得到广泛使用。另外本剂有一定的缓蚀作用，与锌盐复配效果更好。

HPMA还可用于水泥外加剂。

二、质量指标： GB/T 10535-1997

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 外 观 | 浅黄色至棕红色透明液体 |
| 固体含量 ％ ≥ | 48.0 |
| 溴值 mg/g ≤ | 80.0 |
| 平均分子量 ≥ | 450 |
| pH（1％水溶液） | 2.0~3.0 |
| 密度（20℃）g/cm3 ≥ | 1.18 |

三、使用方法

HPMA通常以1~15ppm与有机膦酸盐复合，用于循环冷却水、油田注水、原油脱水处理及低压锅炉的炉内处理，具有良好的抑制水垢生成和剥离老垢的作用，阻垢率可达98%。它与锌盐复配时，能有效地防止碳钢的腐蚀。

四、安全与防护：

HPMA为酸性，应避免与皮肤、眼睛等接触，接触后应用大量水冲洗。

五、包装与储存：

HPMA塑料桶包装，每桶25kg或由用户确定。贮存期为十个月。

## 马来酸-丙烯酸共聚物  MA/AA

Copolymer of Maleic and Acylic Acid

【CAS】    26677-99-6

结构式

一、产品性能

MA/AA是一种低分子量的聚电解质，由马来酸与丙烯酸按一定比例共聚制得，MA/AA对碳酸盐等具有很强的分散作用，热稳定性高，可在300℃高温等恶劣条件下使用，与其它水处理药剂具有良好的相容性和协同增效作用。对包括磷酸盐在内的水垢的生成具有良好的抑制作用。由于其MA/AA阻垢性能和耐高温性能优异，因此广泛用于低压锅炉、集中采暖、中央空调及各类循环冷却水系统中。MA/AA也可用于纺织印染行业作螯合分散剂使用。

二、技术指标： HG 2229-1991

| 项 目 | 水处理剂 | 助 剂 |
| --- | --- | --- |
| 外 观 | 棕黄色透明液体 | 琥珀色透明液体 |
| 固体含量% ≥ | 48 | 50 |
| 游离单体（以马来酸计），% ≤ | 9.0 | 5.0 |
| 密度（20℃），g/cm3 ≥ | 1.18 | 1.18 |
| pH(1％水溶液) | 2.0~3.0 | 2.0±1.0 |

三、应用范围

MA/AA可在温度较高的循环水系统或低压锅炉、蒸馏系统中使用。与其他有机膦酸盐复配使用，用量一般在2～10mg/L。

MA/AA作纺织印染助剂及助洗剂的用量由试验确定。

四、安全与防护

MA/AA为酸性，应避免与皮肤、眼睛等接触，接触后应用大量水冲洗。

五、包装与储存

MA/AA塑料桶包装，每桶25Kg或200kg。贮存期十二个月。

## 丙烯酸-2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸共聚物 AA/AMPS

Acrylic Acid-2-Acrylamido-2-MeXTylpropane Sulfonic Acid Copolymer

【CAS】    40623-75-4

结构式

一、产品性能

AA/AMPS为丙烯酸与2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸（AMPS）共聚而成。由于分子结构中含有阻垢分散性能的羧酸基和强极性的磺酸基，能提高钙容忍度，对水中的磷酸钙、碳酸钙、锌垢等有显著的阻垢作用，并且分散性能优良。与有机膦复配，增效作用明显。特别适合高pH、高碱度、高硬度的水质，是实现高浓缩倍数运行的最理想的阻垢分散剂之一。

二、技术指标   HG/T3642-1999

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 外 观 | 无色或淡黄色粘稠液体 |
| 固体含量 % ≥ | 30 40 |
| 游离单体（以丙烯酸计）% ≤ | 0.5 0.8 |
| 密度（20℃）g/cm3 ≥ | 1.05 1.15 |
| 极限粘数 (30℃) dl/g | 0.055~0.100 —— |
| pH值（1%水溶液） ≤ | 2.5 3.5—4.5 |

三、应用范围

AA/AMPS主要用作敞开式工业循环冷却水系统、油田污水回注系统、冶金系统循环水处理的阻垢分散，钢铁厂淋洗的冷却水防止Fe2O3粘泥沉积，AA/AMPS可与有机膦酸盐、锌盐复合使用，适于pH值7.0~9.5。

四、包装与储存

AA/AMPS塑料桶包装，每桶25kg、200kg、250 kg，也可根据用户要求确定。AA/AMPS贮存期为十个月。

## 丙烯酸-丙烯酸羟丙酯共聚物T-225

Acrylic Acid-2-Hydroxypropyl Acrylate Copolymer

【CAS】    55719-33-0

结构式

一、产品性能

T-225为丙烯酸和丙烯酸羟丙酯共聚物，它对碳酸钙、硫酸钙特别是磷酸钙垢的形成和沉积有良好的抑制作用，对三氧化二铁、污泥、粘土和油垢也有良好的分散性能；能在高pH值的条件下使用；T-225与有机膦酸盐、BTA等混溶性好，对抑制锌盐沉积和磷酸钙垢的析出有特效。在较高温度和碱性条件下有良好阻垢分散作用。

二、技术指标： HG/T2429-2006

| 项 目 | 指 标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 中性 | 酸性 |
| 外 观 | 无色至淡黄色粘稠液体 |  |
| 固体含量% ≥ | 30.0±2.0 | 30.0±2.0 |
| 游离单体(以AA计)% ≤ | 0.5 | 0.5 |
| pH值（1%溶液） | 7.5±1.0 | 2.5±0.5 |
| 极限粘数 (30℃) dl/g | 0.065～0.095 |  |
| 密度 (20℃)g/cm3 ≥ | 1.100 |  |

三、范围

T-225适用于碱性条件下和有较多磷酸盐存在的循环冷却水中使用。主要用作供暖加热器和非蒸发性锅炉内水处理、各种循环冷却水、含钙量很高的油田回注水的阻垢分散剂，正常使用量10-30mg/L，可与有机膦等复配成全有机（碱性）配方。

四、包装与储存

T-225塑料桶包装，每桶25kg、200kg或根据用户要求确定。贮于室内阴凉通风处，贮存期为十二个月。

## 丙烯酸-丙烯酸酯-膦酸-磺酸盐四元共聚物XT-241

一、特性与用途

四元共聚物XT-241是含羧基、羟基、膦酸基、磺酸基等基团的共聚物，性能优异，阻碳酸钙、磷酸钙垢效果优良，与常用的水处理剂的配伍性好，增效作用明显，适用范围广。

四元共聚物XT-241可作循环冷却水系统的阻垢分散剂，通常与有机膦酸盐复合使用。

二、技术指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 外 观 | 淡黄色透明液体 |
| 固体含量 ％ ≥ | 35.0 |
| 游离单体(以CH2=CH-COOH计) ％ ≤ | 0.5 |
| 密度 (20℃)g/cm3 | 1.10～1.20 |
| PH（1%水溶液） | 3.0~5.0 |

三、使用方法

四元共聚物XT-241正常用量为5-25mg/L，与有机膦酸盐配合使用时用量为1-10 mg/L。适用PH条件为7.0-9.5。

四、包装与贮存

四元共聚物XT-241塑料桶包装，每桶25Kg或根据用户要求确定。贮于室内阴凉通风处，贮存期十二个月。

## 丙烯酸-丙烯酸酯-磺酸盐三元共聚物XT-613

一、性能

三元共聚物XT-613是一种新型的含有磺酸盐的多元聚电解质阻垢分散剂。由于在共聚物的分子链上同时含有强酸、弱酸与非离子基团，它适用于高温、高PH值、高硬与高碱条件下使用，对水中的氧化铁、磷酸钙、磷酸锌以及碳酸钙的沉积，具有优良的抑制作用。三元共聚物XT-613具有较高的钙容忍度，与聚膦酸盐、锌盐，有机膦酸盐等常用水处理剂配伍性能良好。

二、用途

三元共聚物XT-613适用于石化、化工、冶金、电力等行业的工业循环冷却水处理、油田注水处理、锅炉水处理、浊环集尘水处理的阻垢分散剂。

三、技术指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 外 观 | 无色或淡黄色透明液体 |
| 固体含量 ％ ≥ | 28.5 |
| 游离单体(以CH2=CH-COOH计) ％ ≤ | 1.0 |
| 密度（20℃）g/cm3 ≥ | 1.10 |
| pH(1％水溶液) | 4.0—5.0 |

四、用量

三元共聚物XT-613用量因水质与工艺条件不同而异,一般为2-40mg/L。

五、安全防护

三元共聚物XT-613为酸性，应避免与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。

六、包装与贮存

三元共聚物XT-613塑料桶包装，每桶25kg或200kg或根据用户要求确定；贮于室内阴凉处，贮存期十个月。

## 膦酰基羧酸共聚物

别名：POCA、PCA

一、性能与用途

POCA是在原羧酸基团上引入膦酸基团，对循环冷却水中的碳酸钙、磷酸钙垢有很好的分散性能，并且对硫酸钡和硫酸锶及硅垢的沉积有良好的抑制作用；POCA和其它有机膦酸盐、共聚物复配具有增效作用。POCA具有适用水质范围广、化学稳定性好、耐氯氧化性强等特点。

POCA主要用于工业循环冷却水系统、油田回注水系统的阻垢和缓蚀。

二、质量指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 外 观 | 无色或淡黄色透明液体 |
| 固体含量 % ≥ | 30.0 |
| 总磷含量 (以PO43-计) % ≥ | 7.0 |
| 密度 (20℃) g/cm3 ≥ | 1.10 |
| PH值(1%水溶液) | 2.0 ~ 3.0 |

本产品可根据客户要求定制。

三、使用方法

POCA可以单独使用，投加浓度为5~20mg/L，也可与有机膦酸、共聚物、锌盐或BTA等复配使用。

四、包装与储存

POCA塑料桶包装，每桶25kg或200kg，也可根据用户要求确定；POCA贮于室内阴凉处，贮存期十个月。

## 聚丙烯酸盐XT-1100

Sodium Polyacrylate

结构式

一、产品性能

XT-1100为低分子量聚丙烯酸（PAA）均聚物及相对应的盐类，XT-1100聚丙烯酸盐不含磷，故可使用于法规要求流水含低浓度磷或不含磷的地方。

XT-1100能将碳酸钙、硫酸钙等盐类的微晶或泥沙分散于水中不沉淀，从而达到阻垢目的；XT-1100是一种常用的分散剂，除用于循环冷却水系统作阻垢分散剂使用外，还广泛应用于造纸和纺织、印染、陶瓷、涂料等行业。(性能等同于ACUMER1100)

二、质量指标：

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 外 观 | 淡琥珀色液体 |
| 固体含量 ％ | 47.0-49.0 |
| 密度（20℃）g/cm3 ≥ | 1.22 |
| PH(1%水溶液) | 3.0～4.5 |

三、应用范围与使用方法

XT-1100应用于冷却水和锅炉水阻垢剂。单独使用，一般使用浓度为10～30mg/L。其它行业做分散剂使用时，根据试验确定用量。

四、包装与储存

XT-1100塑料桶包装，每桶25kg或250kg。贮于室内阴凉处，贮存期为十个月。

改性聚羧酸盐XT-2000

一、产品性能

改性聚羧酸盐XT-2000为丙烯酸-丙烯酸酯-磺酸盐共聚物，是一种高效能阻垢分散剂，对于水中的磷酸钙垢、碳酸钙垢等成垢盐类和无机矿物质具有良好的分散作用。改性聚羧酸盐XT-2000在以磷酸盐为主的水处理配方中，可提供显著的磷酸钙安定作用。改性聚羧酸盐XT-2000在含锌配方中，也可作为高效率锌盐安定剂。此外，改性聚羧酸盐XT-2000一般可高效分散所遇到的无机微粒，且可抗拒PH的影响。

改性聚羧酸盐XT-2000在全有机水处理配方中，是有效分散剂，提供有机膦酸盐的腐蚀抑制性能。改性聚羧酸盐XT2000可作为矿物质水垢分散剂、膦酸钙安定剂，且与有机膦酸盐一起作为矿物质起始抑制剂使用。(性能等同于罗门哈斯公司的ACUMER 2000)

二、质量指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 外 观 | 淡琥珀色液体 |
| 固体含量 % ≥ | 42.5-43.5 |
| 密度 (20℃) g/cm3 ≥ | 1.15 |
| PH值(1%水溶液) | 3.8-4.6 |

三、适用范围和使用方法

改性聚羧酸盐XT-2000应用于循环冷却水和锅炉水阻垢剂，特别适用于含有磷酸盐、锌离子和无机矿物质的系统中。改性聚羧酸盐XT-2000单独使用，一般使用浓度为10～30mg/L。其它行业做分散剂使用时，根据试验确定用量。

四、包装与储存

改性聚羧酸盐XT-2000用塑料桶包装，每桶25kg或250kg。贮于室内阴凉处，贮存期为十个月。

## 羧酸盐-磺酸盐-非离子三元共聚物XT-3100

一、产品性能

XT-3100在所有冷却水处理中，是最优异的阻垢分散剂。XT-3100对干式氧化铁及水合氧化铁均有良好的抑制作用。XT-3100也是全有机冷却水程序中使用的优异分散剂。作为优异的防垢剂，XT-3100也可作为磷酸盐或膦酸盐腐蚀抑制剂的安定剂。(性能等同于ACUMER3100)

二、质量指标：

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 外 观 | 淡琥珀色液体 |
| 固体含量 ％ | 43.0-44.0 |
| 密度（20℃）g/cm3 ≥ | 1.15 |
| PH(1%水溶液) | 2.1～2.6 |

三、应用范围与使用方法

XT-3100应用于冷却水和锅炉水阻垢剂；特别适用于加压条件且含有铁、锌和磷酸盐系统。单独使用，一般使用浓度为10～30mg/L。其它行业做分散剂使用时，根据试验确定用量。

四、包装与储存

XT-3100塑料桶包装，每桶25kg或250kg。贮于室内阴凉处，贮存期为十个月。

水性分散剂XT-904

一、产品性能

XT-904分散剂主要成分为阴离子型聚合物，XT-904分散剂能够吸附在各种微小颗粒表面并产生静电斥力使之分散，避免沉降、返粗。XT-904泡沫少、无毒、无腐蚀，属非危险品。

二、技术指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 外 观 | 无色至浅黄色粘稠液体 |
| 固体含量 ％ ≥ | 40.0 |
| PH (2%水溶液) | 8.0—11.0 |
| 密度（20℃）g/cm3 ≥ | 1.20 |
| 粘度（25℃）mpa.s | 200—600 |

三、产品用途

XT-904广泛用做造纸涂料及建筑涂料的分散剂、混凝土缓凝剂、减水剂以及纺织印染等行业作螯合分散剂，性能达到日美SN-5040水平，在高岭土、碳酸钙、陶土、钛白粉、滑石粉、硫酸钡、水煤浆及水泥等浆料的研磨加工过程中加入XT-904分散剂能极大地降低被加工物料的粘度，便于物料的加工，且分散后浆料粘度稳定。

四、使用说明

XT-904分散剂一般添加量为物料的0.2-2%左右（固体/固体）；最佳用量可根据实验而定。

五、包装与贮存

XT-904分散剂塑料桶包装，每桶为25kg或根据用户要求确定；贮存于室内阴凉、干燥处，防冻、防晒；贮存期自生产日期起为十个月。

## 聚环氧琥珀酸（钠）（PESA）

Sodium of Polyepoxysuecinic Acid

分子式：HO(C4H2O5M2)nH                                   相对分子质量：400-1500

结构式：

Notes：n=2-10

M为Na+或H+、K+、NH4+

R为H或C1-4 alkyl

一、产品性能

PESA是一种无磷、非氮的“绿色”环保型多元阻垢缓蚀剂。PESA对水中的碳酸钙、硫酸钙、硫酸钡、氟化钙和硅垢有良好的阻垢分散性能，阻垢效果优于常用有机膦类阻垢剂。PESA与膦酸盐复配具有良好的协同增效作用。同时PESA具有一定的缓蚀作用，是一种多元阻垢剂。

PESA生物降解性能好，应用范围广泛，尤其适用于高碱、高硬、高PH值条件下的冷却水系统，可实现高浓缩倍数运行。PESA与氯的相溶性好，与其它药剂配伍性好。

二、质量指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 外 观 | 无色或淡琥珀色透明液体 |
| 固体含量 % ≥ | 40.0 |
| 密度 (20℃) g/cm3 ≥ | 1.28 |
| PH值(1%水溶液) | 9.0 ~ 12.0 |

三、适用范围

1、PESA适用于油田注水、原油脱水、锅炉水处理等领域。

2、PESA适用于钢铁、石化、电力、医药等行业的循环冷却水系统。

3、PESA特别适用于高碱度、高硬度、高PH值、高浓缩倍数系统的锅炉水处理、循环冷却水处理、海水淡化、膜分离等领域。

4、PESA适用于洗涤剂行业。

四、包装与储存

PESA塑料桶包装，每桶25kg或根据用户需要确定。贮存室内阴凉处，贮存期十个月。

五、安全防护

PESA为碱性，应避免与眼睛、皮肤或衣服接触，一旦溅到身上，应立即用大量清水冲洗。

## 十二烷基二甲基苄基氯化铵 1227

Dodecyl DimeXTyl Benzyl ammonium Chloride

【CAS】   8001-54-5或63449-41-2  139-07-1

别名：洁尔灭、苯扎氯铵、杀藻胺  DDBAC

分子式    C21H38NCl                                        相对分子质量：340.00

结构式

一、性能与用途

1227是一种阳离子表面活性剂，属非氧化性杀菌剂，具有广谱、高效的杀菌灭藻能力，能有效地控制水中菌藻繁殖和粘泥生长，并具有良好的粘泥剥离作用和一定的分散、渗透作用，同时具有一定的去油、除臭能力和缓蚀作用。

1227毒性小，无积累性毒性，并易溶于水，并不受水硬度影响，因此广泛应用于石油、化工、电力、纺织等行业的循环冷却水系统中，用以控制循环冷却水系统菌藻滋生，对杀灭硫酸盐还原菌有特效。

1227可作为纺织印染行业的杀菌防霉剂及柔软剂、抗静电剂、乳化剂、调理剂等。

二、技术指标： HG2230—2006

| 项 目 | 指 标 |  |
| --- | --- | --- |
| 外 观 | 无色或微黄色透明液体 | 淡黄色透明液体 淡黄色蜡状固体 |
| 活性物含量 ％ ≥ | 44.0 | 80 88 |
| 胺盐含量 ％ ≤ | 2.0 | 2.0 2.0 |
| pH值（1%水溶液） | 6.0~8.0（原液） | 6.0~8.0 6.0~8.0 |

三、使用方法

1227作非氧化性杀菌灭藻剂，一般投加剂量为50-100mg/L；作粘泥剥离剂，使用量为200-300mg/L，需要时可投加适量有机硅类消泡剂。1227可与其它杀菌剂，例如异噻唑啉酮、戊二醛、二硫氰基甲烷等配合使用，可起到增效作用，但不能与氯酚类药剂共同使用。投加1227后循环水中因剥离而出现污物，应及时滤除或捞出，以免泡沫消失后沉积。

1227切勿与阴离子表面活性剂混用。

四、安全与防护

1227略有杏仁味，对皮肤无明显刺激，接触皮肤时，用水冲洗即可。

五、包装与贮存：

1227塑料桶包装，每桶25kg或200 kg。贮于室内阴凉通风处，贮存期为二年。

异噻唑啉酮

IsoXTiazolinones

【CAS】26172-55-4，2682-20-4

结构式                                               相对分子质量：115.16

（2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮）(MI)     （5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮）(CMI)

一、性能与用途

异噻唑啉酮主要由5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮（CMI）和 2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮（MI）组成。异噻唑啉酮是通过断开细菌和藻类蛋白质的键而起杀生作用的。异噻唑啉酮微生物接触后，能迅速地不可逆地抑制其生长，从而导致微生物细胞的死亡，故对常见细菌、真菌、藻类等具有很强的抑制和杀灭作用。杀生效率高，降解性好，具有不产生残留、操作安全、配伍性好、稳定性强、使用成本低等特点。能与氯及大多数阴、阳离子及非离子表面活性剂相混溶。高剂量时，异噻唑啉酮对生物粘泥剥离有显著效果。

异噻唑啉酮是一种广谱、高效、低毒、非氧化性杀生剂。广泛运用于油田、造纸、农药、切削油、皮革、油墨、染料、制革等行业。

二、技术指标：

| 项 目 | 指 标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1类 | 2类 |
| 外 观 | 棕黄色透明液体 | 淡黄或淡绿色透明液体 |
| 活性物含量 ％ ≥ | 14.0 | 1.50 |
| PH值 | 1.0-4.0 | 2.0-5.0 |
| 密度（20℃）g/cm3 ≥ | 1.25 | 1.02 |
| CMI/MI（质量百分数） | 2.5-4.0 | 2.5-4.0 |

注：本厂可根据用户要求生产2%、4%、8%等不同浓度产品`

三、使用方法

异噻唑啉酮2类产品作粘泥剥离剂时，投加浓度150-300mg/l；作杀菌剂时，每隔3-7天投加一次，投加剂量80~100mg/L。能与氯气等氧化型杀菌剂同时使用，不能用于含硫化物的冷却水系统。异噻唑啉酮季胺盐复合使用效果较佳。

异噻唑啉酮做工业杀菌防霉剂使用时，一般浓度为0.05-0.4%

四、包装与贮存

异噻唑啉酮塑料桶包装，每桶25kg或根据用户要求确定；贮于室内阴凉处，贮存期十个月。

五、安全防护

异噻唑啉酮有腐蚀性、对皮肤和眼睛有刺激性，操作时应配备防护眼镜和胶手套，一旦接触皮肤、眼睛时，应立即用大量清水冲洗。

稳定性二氧化氯溶液ClO2

Chlorine dioxide

【CAS】10049-04-4

一、特性

二氧化氯是一种强氧化剂,不致癌、无致畸、无突变作用。二氧化氯与氯气相比具有以下优点：不仅能杀死一般微生物，而且具有杀真菌孢子，杀病毒等作用；不与氨、酚和不饱和化合物作用； PH变化对杀菌效果影响甚小，故特别适用于用于化肥厂循环水中作杀生剂；可完全代替氯气和非氧化性杀生剂，因此十分经济。

二、用途

由于二氧化氯具有高效、广谱、无毒、无刺激性，是新一代安全型多功能的杀菌消毒剂。可广泛用于饮用水、循环冷却水、环境消毒、食品保鲜，除臭、医疗器械消毒等。还可用于纸浆和织物的漂白。糖的脱色处理、食品、加工设备的杀菌消毒等。

三、技术指标： HG/T2777-1996

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 外 观 | 无色或略带黄色透明液体 |
| 二氧化氯（ClO2）含量 ％ ≥ | 2.0 |
| 密度（20℃）g/cm3 | 1.020～1.060 |
| PH值 （1%水溶液） | 8.2～9.2 |

注：本厂可根据用户要求生产4%、6%等不同浓度的二氧化氯。

四、使用方法

二氧化氯在循环冷却水中作杀菌灭藻剂时可替代氯气，每2~3天投加30~50mg/L。在使用前用酸活化处理10~15分钟，然后投入循环水泵的吸入口。作粘泥剥离处理用可投加100~200mg/L。

二氧化氯经活化后，应立即使用。

五、包装与贮存

二氧化氯塑料桶包装，每桶25kg或根据用户要求确定；贮于室内通风阴凉处，避免阳光直射。贮存期十个月。

优氯净杀菌剂

Dichloro isocyanuric acid

一、产品性能

优氯净易溶于水，具有高效、快速、广谱、安全等特点，有极强的杀生作用，在20ppm时，杀菌率达到99%。

优氯净性能稳定，干躁条件下保存半年内有效氯下降不超过1%。在120℃以下存放不会变质，不会燃烧。

二、使用方法

优氯净作为杀生剂广泛用于循环冷却水系统、游泳池水杀菌消毒。

循环冷却水系统中用优氯净作杀生剂时，夏季每隔2-3天投加15-20ppm，春秋两季每隔3-5天投加一次，冬季每隔5-7天投加一次。为确保杀生效果，还可以定期投加非氧化性杀菌剂。

三、包装和贮存

优氯净内衬聚乙烯塑料编织袋包装，每袋净重25Kg。贮存于室内阴凉、干燥处，防潮、严防曝晒，贮存期十二个月。

四、安全与防护

优氯净对皮肤和眼睛有刺激性，操作时应佩备防护眼镜和胶手套。与皮肤与眼睛接触时，应立即用大量水冲洗。

## 高效杀菌剂XT-402

一、产品性能

杀菌剂XT-402是由季胺盐与异噻唑啉酮复合成的杀菌灭藻剂，具有高效、广谱、低毒、药效快而持久、渗透力强、使用方便、适用的温度和pH值范围较宽等优点，长期使用不会使菌藻产生抗药性。

二、产品用途

杀菌剂XT-402适用于电厂、化工、化肥、炼油、冶金等工业循环冷却水系统作杀菌灭藻和粘泥剥离之用，效果优于1227；同时还具有一定的缓蚀作用。

| 三、质量标准 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 外 观 | 黄绿色透明液体 |
| PH值 （1%水溶液） | 2.5～4.5 |
| 密度 （20℃）g/cm3 | 1.0±0.05 |

四、使用方法

杀菌剂XT-402采用冲击式加药，投加量一般为 80-200mg/L，藻类较多时如欲获得快速剥离效果可适当加大用药量，并及时清除漂浮物，泡沫太大影响生产时，可加消泡剂。

杀菌剂XT-402切勿与阴离子表面活性剂混用。

五、安全与防护

杀菌剂XT-402对皮肤有刺激，接触皮肤时，用水立即冲洗即可。

六、包装与储存

杀菌剂XT-402塑料桶包装，每桶25kg或根据用户要求确定。贮存期六个月。

## 高效杀菌剂XT-406

一、产品性能

杀菌剂XT-406是一种复合季胺盐杀菌灭藻剂，具有高效、广谱、低毒、药效快而持久、渗透力强、使用方便、适用的温度和pH值范围较宽等优点。

二、产品用途

杀菌剂XT-406适用于电厂、化工、化肥、炼油、冶金等工业循环冷却水系统作杀菌灭藻和粘泥剥离剂使用。同时还具有一定的缓蚀作用，效果优于1227。

三、质量标准：

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 外 观 | 无色透明液体 |
| 活性组分含量 ％ ≥ | 30.0 |
| 胺盐含量 ％ ≤ | 2.0 |
| PH值 | 6.0~8.0 |

四、使用方法

杀菌剂XT-406采用冲击式加药，投加量一般为 80~100mg/L，即对菌藻类有彻底杀灭效果。藻类较多时如欲获得快速剥离效果，可适当加大用药量，并及时清除漂浮物，泡沫太大影响生产时，可加消泡剂。

五、安全与防护

杀菌剂XT-406略有杏仁味，对皮肤无明显刺激，接触皮肤时，用水冲洗即可。

六、包装与贮存

杀菌剂XT-406塑料桶包装，每桶25kg或根据用户要求确定。贮存期为十二个月。

## 高效粘泥剥离剂XT-409

一、性能及用途

XT-409 高效粘泥剥离剂是由高效阳离子表面活性剂、强力渗透剂和分散剂等复合而成，具有广谱、高效的杀菌灭藻能力和较强的粘泥剥离功能及清洗功能。XT-409 高效粘泥剥离剂具有良好的分散性和渗透性，其穿透力强、毒性低，作用快，对由黏泥、油泥、菌藻分泌物及菌藻等组成的粘泥有良好的分解剥离作用。同时还具有软化和清洗金属表面的陈垢、缓蚀和提高设备换热率的作用。XT-409 高效粘泥剥离剂对金属、橡胶、塑料等均无腐蚀性，易溶于水并不受水体的硬度影响。因此广泛用于各行业的循环水系统中作粘泥剥离与清洗之用。XT-409 高效粘泥剥离剂还可作循环水系统的杀菌灭藻剂，清洗剂和造纸防腐剂等。

二、质量标准

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 外 观 | 无色浑浊液体 |
| 活性组分含量 ％ ≥ | 35.0 |
| PH值 | 6.0~8.0 |

三、使用方法

XT-409高效粘泥剥离剂用作粘泥剥离剂使用时按保水量计算，一般投加量为100－200ppm，藻类较多时，如欲获得快速杀灭及剥离效果，可适当加大用药量。投加XT-409 高效粘泥剥离剂后循环水中因剥离而出现污物时，应及时清除漂浮物，以免出现二次沉积。

XT-409 高效粘泥剥离剂用作杀菌灭藻剂适用时，一般投加量为50-100ppm。

XT-409 高效粘泥剥离剂且勿与阴离子表面活性剂混用，也不能与氯酚类药剂共同使用。

四、包装与贮存

XT-409 高效粘泥剥离剂采用塑料桶包装，每桶25kg或200kg，贮存于室内阴凉通风处，保质期为十个月。

五、安全与防护

XT-409 高效粘泥剥离剂对皮肤无明显刺激，接触皮肤时，用水冲洗即可。

## 高效锅炉除垢剂XT-503B

一、产品性能

XT-503B型高效锅炉除垢剂是由具有螯合、清洗、分散作用的药剂复合而成，XT-503B型高效锅炉除垢剂具有清洗和缓蚀的双重作用，在应用过程中具有清洗速度快、清洗效果好、腐蚀率低等优点。XT-503B型高效锅炉除垢剂主要靠螯合与分散作用将炉内形成的水垢剥离分散到水中，对锅炉炉体及附件的损害小，不会因为加药量多或清洗时间长而造成过洗，不同于通常的盐酸清洗，不受水中的铁、铜等有害离子的干扰，适用于中低压锅炉的清洗。

二、质量标准

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 外 观 | 琥珀色液体 |
| 固体含量 ≥ | 40.0 |
| 密度 （20℃）g/cm3 | 1.25±0.1 |
| PH值（1%水溶液） | 2.0±1.0 |

三、使用方法

XT-503B型高效锅炉除垢剂清洗时的用量根据锅炉的容积及垢的数量决定，加药浓度一般为锅炉容积的1—3‰。

四、包装与贮存

XT-503B型高效锅炉除垢剂用塑料桶包装，每桶25kg或根据用户需要。贮存于阴凉处，贮存期十二个月。

## 采暖水专用缓蚀阻垢剂XT-504

一、性能及用途

XT-504主要由高效螯合分散剂组成，利用螯合剂在金属表面形成的保护膜起到缓蚀作用，同时对水中的碳酸钙、硫酸钙等成垢因子具有晶格畸变作用，使垢不易牢固地吸附在器壁上，显示出优良的阻垢作用。本品具有耐高温、阻垢率高、不易分解等特点。它不含亚硝酸钠等致癌物质，为全有机配方，生物降解性好，为绿色环保型采暖水专用缓蚀阻垢剂。

采用XT-504作缓蚀阻垢剂可直接用自来水作采暖水，无需软化除盐，可以极大降低采暖成本，为企业创造良好的经济和社会效益。

二、使用方法

根据水质条件加药，按每吨水50-200克药剂的比例加入到系统中，如果中间补水按比例加入本剂即可。

三、包装与贮存

XT-504塑料桶包装，每桶25kg或根据用户要求而定。贮于室内阴凉处，贮存期十二个月。

四、注意事项

XT-504无毒，若接触皮肤应立即用大量清水冲洗。

## 钢铁厂缓蚀阻垢剂XT－601

一、作用与用途

缓蚀阻垢剂XT－601由有机膦酸、聚羧酸、碳钢缓蚀剂等组成，对水中的碳酸钙、磷酸钙等均有很好的螯合分散作用并且对碳钢具有良好的缓蚀效果，主要用于钢铁厂循环冷却水系统的缓蚀阻垢，其缓蚀效果好、阻垢力强。

二、技术指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 外 观 | 浅黄或浅棕色液体 |
| 固体含量 % ≥ | 30.0 |
| 总磷含量，（以PO43-计）% ≥ | 15.0 |
| pH值 （1%水溶液） | 2.0±1.0 |
| 密度（20℃）g/cm3 ≥ | 1.10 |

可根据用户提供的水质等工艺参数做有效的配方调整。

三、使用方法

将每天所需的缓蚀阻垢剂XT-601加入塑料加药桶（或箱）内，为方便使用可加水稀释后用计量泵或通过调节阀门将药剂在循环泵入口处（即集水池出口处）连续加入。加药浓度一般为5~20ppm（以补充水量计）。

四、包装与储存

缓蚀阻垢剂XT－601塑料桶包装，25kg/桶、200kg/桶或根据用户需要确定；贮存于阴凉干燥处，贮存期十个月。

## 油田回注水专用阻垢剂XT－607

一、作用与用途

阻垢剂XT－607由多种有机膦酸、特殊表面活性剂、增效剂等组成，对水中的Ca2+、Mg2+具有螯合作用，通过晶格畸变作用抑制垢的生成；对水中的碳酸钙、硫酸钙、磷酸钙等均有良好的螯合分散作用。主要用于采油过程中地层和管线的阻垢、除垢作用，防止因结垢而造成的地层、管线的堵塞。阻垢剂XT－607具有耐高温，耐碱、耐盐，在油层条件下稳定，使用剂量低等特点。

二、技术指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 外 观 | 无色或浅黄色液体 |
| 固体含量 % ≥ | 30.0 |
| PH值，（1%水溶液） | 2.0±1.5 |
| 密度,（20℃） g/cm3 ≥ | 1.10 |

三、使用方法

将每天所需的阻垢剂XT-607加入塑料加药桶（或箱）内，为方便使用可加水稀释后用计量泵或通过调节阀门将药剂连续加入。阻垢剂根据注水量，用量一般在10~50mg/L，具体加量应根据水质情况确定。

四、包装与贮存

XT－607塑料桶包装，25kg/桶、200kg/桶或根据用户需要确定；贮存于阴凉干燥处，贮存期十个月。

## 钡锶专用阻垢剂XT－607B

一、作用与用途

XT-607B钡锶阻垢剂是一种新型高效Ba2+、Sr2+离子稳定剂，该产品对国内现有阻垢剂所无法控制的水中钡、锶垢沉积有着优良的抑制作用，对水中的碳酸钙、硫酸钙、碳酸镁等难溶盐沉积亦有着优良的阻垢作用。可广泛用做油田注水系统、工业循环冷却水系统的阻垢分散剂，尤其是用做Ba2+、Sr2+离子稳定剂。

二、技术指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 外 观 | 琥珀色透明液体 |
| 固体含量 % ≥ | 40.0 |
| PH值，（1%水溶液） | 4.5±1.5 |
| 密度,（20℃） g/cm3 ≥ | 1.10 |

三、使用方法

将每天所需的阻垢剂XT-607B加入塑料加药桶（或箱）内，为方便使用可加水稀释后用计量泵或通过调节阀门将药剂连续加入。阻垢剂根据注水量，用量一般在10~50mg/L，具体加量应根据水质情况确定。

四、包装与储存

XT-607B塑料桶包装，25kg/桶、200kg/桶或根据用户需要确定；贮存于阴凉干燥处，贮存期十个月。

## 高效灰水阻垢剂XT-610

一、产品性能

XT-610是由有机膦酸、聚羧酸、磺酸盐共聚物组成的具有螯合、分散性能的复合阻垢剂，具有最佳协同效应，能够使成垢晶体产生晶格畸变，使垢层疏松或分散在水中被灰水冲走，以保持灰水管道的正常运行。

二、产品用途

XT-610是针对火电厂灰水高pH值、高碱度等水质条件而筛选出来的复合的阻垢剂。XT-610主要用于火电厂输灰水和回水管道的阻垢。

三、质量指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 外 观 | 棕红色透明液体 |
| 固体含量 % ≥ | 40.0 |
| 总磷（以PO43-计）含量 % ≥ | 25.0 |
| 密度（20℃），g/cm3 ≥ | 1.20 |
| pH值（1%水溶液） | 2.0±0.5 |

四、使用方法

将每天所需的阻垢剂XT-610加入塑料加药桶（或箱）内，为方便使用可加水稀释后用计量泵或通过调节阀门将药剂在灰泵入口处连续加入。加药浓度一般为3.0～10.0ppm。

五、包装与储存

XT-610塑料桶包装，每桶25kg。贮存期十二个月。

缓蚀阻垢剂XT-619B

一、作用与用途

XT-619B主要由多种有机膦羧酸、聚羧酸、含磺酸盐共聚物、铜缓蚀剂、特殊界面活性剂等组成的复合缓蚀阻垢剂，利用有机膦酸盐在金属表面形成的保护膜起到缓蚀作用，同时对水中的碳酸钙、硫酸钙、磷酸钙等均有良好的螯合分散和晶格畸变作用。按照合理配比原则充分发挥其协同效应，具有缓蚀率高、耐高温、阻垢力强、不易分解等特点。

二、技术指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 外 观 | 黄棕色透明液体 |
| 固体含量 % ≥ | 30.0 |
| 总磷含量（以PO43-计），% ≥ | 8.0 |
| pH值 （1%水溶液） | 2.0±1.0 |
| 密度（20℃） g/cm3 ≥ | 1.10 |
| 唑类（以C6H4NHN：N计）% ≥ | 1.5 |

三、使用方法

将每天所需的缓蚀阻垢剂XT-619B加入塑料加药箱内，为方便使用可加水稀释后通过加药泵或调节阀门将药剂在循环泵入口处（即集水池出口处）连续加入。XT-619B加药浓度为5-30mg/L（以补充水量计）。

四、包装与储存

XT-619B塑料桶包装，25kg/桶、200kg/桶；贮存于阴凉干燥处，贮存期十个月。

## 低硬度水（软水）缓蚀阻垢剂XT－682

一、作用与用途

缓蚀阻垢剂XT－682主要由特殊界面活性剂、高效分散剂、缓蚀剂等组成，适用于软化水等低硬度作冷却介质的系统。软水中不含钙、镁等离子，不会产生结垢，因此缓蚀成为主要问题，许多缓蚀剂利用螯合水中的二价阳离子如Ca2+ 、Mg2+ 在金属表面形成保护膜，从而发挥缓蚀作用。由于软水中Ca2+ 、Mg2+ 量极少，使软水的缓蚀较其它水质困难的多，。经过大量实验筛选的基础上，我们选用绿色环保型软化水专用碳钢缓蚀阻垢剂XT-682，它是一种混合型缓蚀剂，主要通过抑制金属的极化起到缓蚀作用。缓蚀阻垢剂XT－682不含亚硝酸盐、铬酸盐等有毒物质，对环境无污染。缓蚀阻垢剂XT－682正常使用时对碳钢腐蚀速率远低于国家标准。

二、技术指标：

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 外观 | 黄色透明液体 |
| 固体含量 % ≥ | 30.0 |
| PH值，（1%水溶液） | 3.0±1.5 |
| 密度, （20℃）g/cm3 ≥ | 1.20 |

三、使用方法

将每天所需的缓蚀阻垢剂XT-682加入塑料加药桶（或箱）内，为方便使用可加软水稀释后用计量泵或通过调节阀门将药剂在循环泵入口处（即集水池出口处）连续加入。加药浓度一般为30~70ppm（以补充水量计）。

四、包装与储存

缓蚀阻垢剂XT－682塑料桶包装，25kg／桶；储存期十个月。

## 不停车中性清洗预膜剂XT-701

一、产品性能

XT-701是由具有螯合清洗、分散、成膜等作用的药剂复合而成，XT-701具有清洗和预膜的双重作用，在应用过程中具有清洗速度快、清洗效果好、成膜速度快、成膜致密均匀，腐蚀率低等优点。XT-701对各种水质的适应力强，不受水中的铁、铜等有害离子的干扰，适用于循环冷却水系统的清洗预膜，尤其是循环水系统的不停车清洗预膜。

二、质量指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 外 观 | 琥珀色液体 |
| 固体含量， % ≥ | 40.0 |
| 总磷含量(以PO43-计)， % ≥ | 20.0 |
| 密 度，（20℃）g/cm3 | 1.25±0.1 |
| pH值，（1%水溶液） | 2.0±1.0 |

三、使用方法

XT-701加药浓度一般为150—250mg/L。

四、包装与储存

XT-701塑料桶包装，每桶25kg或根据用户需要。贮存于阴凉处，贮存期十二个月。

清洗除油剂XT-706

一、产品性能

XT-706清洗除油剂是由具有螯合、清洗、除油、分散、渗透等多重作用的药剂复合而成， 具有独特的除油、除锈、清洗效果，是一种良好的除油清洗剂，能有效去除设备上的污垢并能去除乳化在水中的乳化油及粘附在管道设备表面的油膜，不产生二次污染。

XT-706清洗除油剂对于去除漏入循环水中的油具有良好的效果，能与生物酶制剂的除油效果相媲美，同时具有节水省时、不破坏水体平衡、与磷系列缓蚀阻垢剂有良好的配伍性。

XT-706清洗除油剂适用于含油循环水系统的清洗除油，主要用于新系统预膜前的清洗、除油，为预膜提供条件。

二、质量指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 外 观 | 红棕色浑浊液体 |
| 固体含量， % ≥ | 30.0 |
| 密 度，（20℃）g/cm3 | 1.25±0.1 |
| pH值，（1%水溶液） | 2.0±1.0 |

三、使用方法

XT-706 清洗除油剂的使用要根据循环水系统的具体情况，由专业的技术工程师制定清洗除油方案后方可使用。

四、包装与储存

XT-706清洗除油剂用塑料桶包装，每桶25kg或根据用户需要。贮存于阴凉处，贮存期六个月。

五、安全与防护

XT-706高效预膜剂产品为酸性，应避免与皮肤、眼睛等接触，接触后应用大量水冲洗。

高效预膜剂XT-707

一、产品性能

XT-707高效预膜剂主要由多种络合剂物、分散剂、成膜剂、表面活性剂等组成，有机络合物中氧原子的未共享电子对与铁、钙等金属离子或带有部分正电荷的铁原子发生化学吸附，形成配位键，最后产生一层难溶的螯合膜覆盖在碳钢等金属表面，这种膜电阻大并能使金属和水中的腐蚀介质隔离，从而起到抑制腐蚀的作用。

XT-707高效预膜剂具有成膜速度快，膜质细密均匀，化学稳定性好，腐蚀率低等特点。XT-707高效预膜剂对水质的适应力强不受水中的铜、铁等有害离子的干扰，XT-707高效预膜剂主要用于循环冷却水系统新装置开车或系统检修后的换热气设备和管道的预膜，使金属表面形成一层保护膜，防止运行时对碳钢、铜合金、不锈钢等材质的腐蚀。

二、质量指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 外 观 | 红棕色透明液体 |
| 固体含量， % ≥ | 40.0 |
| 密 度，（20℃）g/cm3 | 1.25±0.1 |
| pH值，（1%水溶液） | 2.0±1.0 |

三、使用方法

XT-707高效预膜剂加药浓度一般为200—500mg/L。预膜时间为冷态48-72小时，热态24-48小时。

四、包装与储存

XT-707高效预膜剂用塑料桶包装，每桶25kg或根据用户需要确定。XT-707高效预膜剂贮存于阴凉处，贮存期十二个月。

五、安全与防护

XT-707高效预膜剂产品为酸性，应避免与皮肤、眼睛等接触，接触后应用大量水冲洗。

苯骈三氮唑（钠）BTA（Na）

1，2，3-BENZOTRIAZOLE（-Na）

【CAS】95-14-7

分子式：C6H4N3H（Na	）		                相对分子质量：119.0（141.0）

一、技术指标：

| 项 目 | 指 标 |  |
| --- | --- | --- |
| 名 称 | BTABa | BTA |
| 外 观 | 浅黄色透明液体 | 浅黄色针状固体 |
| 固体含量 % ≥ | 30.0 | 99.0 |
| 比重 (20℃) g/cm3 | 1.12±0.1 | —— |

二、作用与用途：

BTA（Na）可以吸附在金属表面形成一层很薄的膜，保护铜及其它金属免受大气及有害介质的腐蚀；BTA（Na）在循环冷却水系统中可与多种阻垢剂、杀菌灭藻剂配合使用，对循环冷却水系统缓蚀效果良好，在循环水中用量为2-4mg/L。BTA（Na）也可以作为铜银的防变色剂、汽车冷却液、润滑油添加剂。

四、包装与贮存：

BTANa塑料桶包装，每桶25kg；BTA塑料编织袋包装，每袋净重25kg。贮存于阴凉干燥处，贮存期为六个月。

## 巯基苯骈噻唑（钠） MBT（Na）

2-MERCAPTOBENZOXTIAZOLE（-Na）

【CAS】149-30-30

分子式：C7H4S2NH（Na）

一、技术指标

| 项 目 | 指 标 |  |
| --- | --- | --- |
| 名 称 | MBTBa | MBT |
| 固体含量 % ≥ | 50.0 | 98.0 |
| 外 观 | 浅黄色透明液体 | 黄色粉末状固体 |
| 比重 (20℃) g/cm3 ≥ | 1.20 | —— |

二、作用与用途：

MBT（Na）可以作为循环冷却水系统中的铜缓蚀剂。MBT（Na）缓蚀作用主要依靠和金属铜表面上的活性铜原子或铜离子产生一种化学吸附作用；或进而发生螯合作用从而形成一层致密而牢固的保护膜，使铜材设备得到良好的保护，使用量一般为4mg/L，MBT（Na）也可以用作增塑剂、酸性镀铜光度剂等使用。

三、包装与贮存

MBTNa塑料桶包装，每桶25kg；MBT塑料编织袋包装，每袋净重25kg。。贮存于阴凉、干燥处，贮存期为六个月。

## 甲基苯骈三氮唑TTA

MeXTylbenzotriazole

【CAS】   29385—43—1

一、分子式：C7H7N3                              相对分子质量：133.16

二、产品用途

TTA可以作为有色金属铜和铜合金的缓蚀剂，对黑色金属也有缓蚀作用。TTA吸附在金属表面形成一层很薄的膜，保护铜及其它金属免受大气及水中有害介质的腐蚀。本品成膜更均匀，和巯基苯骈噻唑钠复合使用效果更佳。

三、质量指标：

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 外 观 | 白色或微黄色颗粒状固体 |
| 固 体 含 量， % ≥ | 99.0 |
| 熔点， ℃ 灰份， % ≤ 水份， % ≤ | 80—86 0.1 0.2 |

四、使用方法

TTA用醇或碱溶解后加入到循环水中，水中本品浓度为2—10mg/L，若水系统中的有色金属已严重腐蚀，可以按正常浓度5—10倍加入本品以使系统迅速钝化。

五、包装与储存

TTA塑料编织袋包装，每袋净重25kg，谨防受潮、高温及阳光。

盐酸酸洗缓蚀剂

一、产品性能：

酸洗缓蚀剂为系列产品，属咪唑啉类。在用盐酸清洗金属时，加入酸洗缓蚀剂，即可抑制盐酸对钢材的腐蚀。

二、技术指标:

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 外 观 | 棕褐色液体 |
| 固 体 含 量， % ≥ | 50.0 |

三、产品用途：

酸洗缓蚀剂应用的前提为清洗介质为盐酸、硫酸、氨基磺酸，清洗对象的基材为黑色金属。酸洗缓蚀剂适用于各种型号的高中低压锅炉的酸洗，以及大型设备，管道的酸洗。酸液中腐蚀性能(加药量为1-3‰)腐蚀速度≤1g/m2·h。

四、使用方法

将酸洗缓蚀剂按比例加入到稀释好的酸液中，开启循环泵循环清洗，清洗过程中补加酸液时按比例补加酸洗缓蚀剂。

五、包装与贮存：

酸洗缓蚀剂塑料桶包装，每桶25Kg或250Kg。贮存于室内阴凉处。贮存期十个月。

反渗透膜阻垢/分散剂XT-0100

一、产品性能：

XT-0100是一种高效阻垢剂，适用于反渗透（RO）系统及纳滤（NF）和超滤（UF）系统中，可防止膜面结垢，能提高产水量和产水质量，降低运行费用。

产品特点：

（1）在很大的浓度范围内有效的控制无机物结垢，不加酸的条件下LSI最大允许值为2.8

（2）不与铁铝氧化物及硅化合物凝聚形成不溶物

（3）对控制铁、铝及重金属污染物特别有效，进水侧铁的浓度允许达8.0ppm

（4）能有效地抑制硅的聚合与沉积，浓水侧SiO2浓度可达290 ppm

（5）可用于反渗透CA及TFC膜、纳滤膜和超滤膜

（6）极佳的溶解性及稳定性

（7）给水PH值在5-10范围内均有效

二、技术指标：

| 项 目 | 标准溶液 | 浓缩溶液 |
| --- | --- | --- |
| 外 观 | 澄清液体 | 澄清透明液体 |
| PH值 （1%水溶液） | 2.5±0.5 | 2.5±0.5 |
| 比重 | 1.08±0.05 | 1.45±0.05 |
| 主要成分 | 含磷小分子有机物 | 含磷小分子有机物 |
| 高温分解产物 | 正磷酸盐 | 正磷酸盐 |

三、使用方法：

XT-0100的加药剂量是根据水质全分析报告及反渗透系统情况计算确定的。推荐的剂量范围内，可控制绝大多数以下类型的结垢：碳酸钙、硫酸钙、硫酸钡、硫酸锶、氢氧化铁、氢氧化铝及硅。

可以按照以下公式计算加药箱中应加入XT-0100浓缩液的体积：

| U= | Q×a×V |  |
| --- | --- | --- |
|  | 8×1000×ρ×X |  |

式中，  U———应加入浓缩液的体积，升（L）

Q———反渗透给水流量，吨/小时（T/h）

a———加药剂量，克/吨（ppm,g/T）（标准液）

V———加药箱有效容积，升（L）

ρ———阻垢剂浓缩液密度，公斤/升（kg/L），XT-0100密度为1.45

X———加药计量泵实际工作出力，升/小时（L/h）

1000———单位换算系数，克/公斤（g/kg）

8———浓缩倍数

a值可参照清力公司的专用加药软件，算出加药剂量。

四、包装：

XT-0100出厂时为8倍浓缩液。每桶5加仑(27.55公斤)，稀释8倍后折合成为220.4公斤标准溶液。

反渗透膜阻垢、分散剂XT-191

一、产品性能用途：

XT-191是在膜工业是主要的抑垢剂产品之一，XT-191被广泛的用于苦咸水、高盐水，制程用水及饮用水等用途，以为抑垢剂及抗淤塞剂。

二、产品特点：

（1）可用于各种不同的水质中，具有高效抑垢能力；

（2）减少结垢的现象并减少膜管清洗的频率；

（3）可减少或取代膜管系统的注酸频率；

（4）因为低的注药量，可获得较佳的经济效果；

（5）可适用于所有的膜管种类，有效的铁隔离剂；

（6）较六偏磷酸钠更为稳定有效；

（7）允许膜管系统工作在较高的采水率；

（8）对不同种类、不同程度的结构物质而言，是一种绝佳的抑垢剂。

三、技术指标：

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 外 观 | 淡黄色透明液体 |
| PH值 （1%水溶液） | 10.0—11.0 |
| 密度 g/cm3 | 1.16—1.36 |
| 溶解性 | 与水混溶 |

四、使用方法：

XT-191一般投加浓度：

碳酸钙（a）Lsi<2.6  1.0—4.0mg/L；硫酸钙lpb：ksp<3.0  1.5—2.5mg/L；硫酸钡lbp：Ksp<50  0.5—2.5mg/L。

五、包装：

XT-191以25L塑料桶包装。